Дисциплина «Материаловедение. ТКМ»

Вариант 1

- Производство стали в конвертерах. Особенности технологии. Получаемые стали и область их применения.

- Вычертите диаграмму состояния FeFe3C, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 до 0 оС (с применением правила фаз) для сплава определенной концентрации. Для этого же сплава определите по правилу отрезков при заданной температуре: процентное содержание углерода в фазах, количественное соотношение фаз.

Данные по концентрации углерода в сплаве и по температуре:

| Концентрация С в сплаве, % | Температура, оС |
| --- | --- |
| 2,0 | 1300 |

- С помощью диаграммы состояния “железоцементит” определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и приведите краткое описание микроструктуры и свойств стали после каждого вида обработки.

- Для детали задана определенная марка стали. Укажите состав и определите, к какой группе по назначению относится данная сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической или химико-термической обработки.

Данные по маркам сталей:

| Наименование детали | Марка стали | Твердость после термообработки |
| --- | --- | --- |
| #### Вал | 30ХН3А | 280...330 HB |

- Классификация защитных полимерных покрытий по назначению. Основные требования, предъявляемые к ним, и области их применения в машиностроении.

- Дефекты в отливках. Влияние температуры заливки на качество отливок. Причины образования усадочных раковин, пор, горячих и холодных трещин, газовых раковин.

- Какие явления происходят в металлах при холодной и горячей деформации? Как влияет температура нагрева на свойства металла?

- Особенности сварки разнородных металлов друг с другом, а также металлов с неметаллами.

- Расшифруйте марки заданных материалов; оцените свариваемость материала; опишите процессы, происходящие в зоне шва и околошовной зоне. Отметьте, в чем заключается особенность технологии и техники сварки данного материала. Выберите и обоснуйте метод сварки. Рассчитайте режимы, нарисуйте разделку кромок шва, выберите оборудование для сварки и укажите основные характеристики. Выберите и опишите методы контроля сварного соединения.

| Способ сварки | Марка стали | Классификация сварного соединения по виду и расположению шва в пространстве | Толщина свариваемой детали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Дуговая | 10Х23Н18 | Угловое, горизонтальный | 6 |
| Газовая | Серый чугун СЧ20 | Угловое, вертикальный | 10 |

Вариант 2

- Производство стали в электропечах. Особенности технологии плавки. Получаемые стали и области их применения.

- Вычертите диаграмму состояния FeFe3C, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 до 0 оС (с применением правила фаз) для сплава определенной концентрации. Для этого же сплава определите по правилу отрезков при заданной температуре: процентное содержание углерода в фазах, количественное соотношение фаз.

Данные по концентрации углерода в сплаве и по температуре:

| Концентрация С в сплаве, % | Температура, оС |
| --- | --- |
| 1,6 | 1350 |

- Втулки из стали 40 закалены: первая  от температуры 770 оС, вторая  от температуры 840 оС. Используя диаграмму состояния “железоцементит”, объясните, какая из этих втулок имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства.

- Для детали задана определенная марка стали. Укажите состав и определите, к какой группе по назначению относится данная сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической или химико-термической обработки.

Данные по маркам сталей:

| Наименование детали | Марка стали | Твердость после термообработки |
| --- | --- | --- |
| #### Крестовина кардана | 20ХГНТР | 56...62 HRC(поверхность) 250...290 HB (сердцевина) |

- Антифрикционные полимерные покрытия, их  свойства, способ нанесения и условия применения.

- Для получения отливок из алюминиевого сплава требуется изготовить литейную форму. Необходимо подобрать литую деталь (из числа деталей автотракторных двигателей), сделать ее эскиз с указанием размеров. Перечислить последовательно все операции технологического процесса формовки. Изобразить собранную форму в разрезе с указанием стержня, литниковой системы, выпоров.

- Схема действия сил в очаге деформации при прокатке. Каковы условия захвата заготовки валками? Подсчитайте угол захвата при прокатке в гладких валках диаметром 800 мм. Исходная высота заготовки 170 мм, высота после прокатки 140 мм.

- Особенность сварки титана и его сплавов.

- Расшифруйте марки заданных материалов; оцените свариваемость материала; опишите процессы, происходящие в зоне шва и околошовной зоне. Отметьте, в чем заключается особенность технологии и техники сварки данного материала. Выберите и обоснуйте метод сварки. Рассчитайте режимы, нарисуйте разделку кромок шва, выберите оборудование для сварки и укажите основные характеристики. Выберите и опишите методы контроля сварного соединения.

| Способ сварки | Марка стали | Классификация сварного соединения по виду и расположению шва в пространстве | Толщина свариваемой детали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Дуговая | 12Х13 | Угловое, вертикальный | 10 |
| Газовая | 15Х | Угловое, вертикальный | 10 |